【属性】

１．代表性的物理性质值

| Item | Typical data |
| --- | --- |
| 金刚石含量 Diamond content (Vol%) | 57 |
| 密度 Density (g/cm3) | 3.17 |
| 导热系数 Thermal conductivity (W/mK) | 500 |
| 比热 Specific heat (J/g・K) | 0.62 |
| 热膨胀系数 Coefficient of thermal expansion (10-6/K) | 7.5 |
| 抗弯强度 Flexural strength (MPa) | 300 |
| 杨氏模量 Young’s modulus (GPa) | 340 |
| 融点 Melting point (℃) | 570 |

２．ALSINK (Al-Diamond MMC tipe) 竞合材料比较表

|  | 热伝导率 （W/mK) | 热膨张率 （×10-6/K) | 加工性 |
| --- | --- | --- | --- |
| Al-Diamond | ≧500 | 7.5 | OK |
| Cu | 390 | 17 | Very good |
| Mo | 159 | 5.1 | Good |
| W | 167 | 4.5 | medium |
| Al-SiC | 160～250 | 5～9 | medium |
| Cu/Mo(85%) | 160 | 7.0 | medium |
| Cu/Mo/Cu(30) | 210 | 7.2 | medium |
| Cu/W(85%) | 190 | 7.2 | medium |
| Super CMC | 260～370 | 6.5～10 | medium |