＜电子零件材料＞

电化ALSINK /Al-SiC MMC type

Al-SiC等铝和陶瓷形成的复合体（MMC）

※MMC : Metal Matrix composite

＜产品详细＞

【概要】

电化ALSINK /Al-SiC MMC type是由Al-SiC等铝和陶瓷形成的复合材料（MMC），具有低热膨胀，高导热，高强度，轻质等特点的优良材料。

作为陶瓷，Al合金，Cu/ Mo合金等金属材料的替代品，引起了人们的关注。

【特点】

Al-SiC是同时具有接近氧化铝（Al2O3）的热膨胀系数，和等同于氮化铝（AlN）的导热系数的最佳材料。

根据陶瓷的种类和含量，也可以选择性地对材料进行物理性的调整。

对高强度，高刚性，重量轻的构造材料也有效。

【用途】

・追求高信赖性的应用于功率模块的基板（散热片），诸如IGBT以及二极管等

・半导体封装的散热盖（散热器），诸如CPU等

・用于微波器件，诸如光学和通信有关的设备部品等

・制造设备部件，诸如半导体和液晶面板等

【属性】

ALSINK /Al-SiC（MMC）的表面被10〜150μm的Al合金层所覆盖，因而实现了良好的加工性能和电镀性能。

【属性】

１．代表性的物理性质值

|  | ALSINK (Al-Sic) | 氧化铝 (Al2O3) | Al | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度 Density (g/cm3) | 2.96 | 3.91 | 2.71 | 8.96 |
| 导热系数 Thermal conductivity (W/mK) | 200 | 25 | 233 | 390 |
| 热膨胀系数 Thermal expansion Coefficient (10-6/K) | 7.5 | 7.5 | 23.6 | 16.6 |
| 抗弯强度 Flexural strength (MPa) | 400 | 330 | 34 （降伏强度） | 44 （降伏强度） |
| 杨氏模量 Young’s modulus (GPa) | 220 | 350 | 70 | 118 |
| 电阻率 Electric resistivity(μ Ω・cm) | 21 | >1014 | 2.65 | 1.72 |